様式―３

エコスラグ試験成績書

様 製造者名 : 溶融施設名: 呼び名 : ロット番号: 検査番号 : 項 目; 試験結果; 規格値; 試験方法; 検査 年月日; 備考. 有害物質の溶出量; カドミウム mg/ℓ; 0.01以下; JIS A 5032 6.5. 鉛 mg/ℓ; 0.01以下. 六価クロム mg/ℓ; 0.05以下. 砒素 mg/ℓ; 0.01以下. 総水銀 mg/ℓ; 0.0005以下. セレン mg/ℓ; 0.01以下. ふっ素 mg/ℓ; 0.8以下. ほう素 mg/ℓ; 1.0以下. 有害物質の含有量; カドミウム mg/㎏; 150以下; JIS A 5032 6.5. 鉛 mg/㎏; 150以下. 六価クロム mg/㎏; 250以下. 砒素 mg/㎏; 150以下. 総水銀 mg/㎏; 15以下. セレン mg/㎏; 150以下. ふっ素 mg/㎏; 4000以下. ほう素 mg/㎏; 4000以下. 外観; 良. 粒度分布; 呼び名; －; FM-2.5. ふるいを通るものの質量百分率(%); 4.75mm; 100; JIS A1102. 2.36mm; 100～85. 75μm; 0～10; JIS A1103. 表乾密度 g/cm3; 2.45以上; JIS A1109. 吸水率 ％; 3.0以下. 試験機関名; 有害物質の溶出量試験 :. 有害物質の含有量試験 ：.

※放射能濃度の直近の試験結果を添付すること。